H. BITA1, N. TAIFI2, A. MALAOUI2, K. TAIFI3, B. FAIZ1, A. MOUDDEN1

Contrôle des matériaux cimentaires par résonance ultrasonore

1Laboratoire MTI, Faculté des Sciences, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

2Laboratoire EREIM, Faculté Polydisciplinaire, Université Sultan Moulay Slimane, Béni -Mellal, Maroc

3Laboratoire TIAD, Faculté des Sciences et Technique, Université Sultan Moulay Slimane, Béni -Mellal, Maroc

Hassan.bita51@gmail.com

Résumé- Nous présentons une application de la résonance ultrasonore, pour la caractérisation, le contrôle et le suivi en continu des propriétés des matériaux cimentaires. La méthode est non destructive, basée sur la mesure de la vitesse des ondes ultrasonores à des fréquences précises à partir du tracé du coefficient de réflexion en fonction de la fréquence. Les résultats expérimentaux montrent une forte corrélation entre la vitesse ultrasonore des ondes de compressions mesurée à partir des fréquences de résonance et celle mesurée par inter corrélation.

# Mots-clés- Caractérisation non destructive, Ultrasons, Matériaux cimentaires, Résonance, Coefficient de réflexion, Vitesse ultrasonore

# INTRODUCTION

# La résonance ultrasonore est une technique non destructive initialement développée pour l'évaluation des constantes élastiques des solides. Les objets solides ont de nombreuses résonances ou des modes de vibration à des fréquences de pointe qui dépendent des propriétés mécaniques de l'objet et de sa géométrie. Suivant le modèle utilisé, nous pouvons inverser les données mesurées pour aboutir aux propriétés élastiques de l’échantillon contrôlé. Les techniques de contrôle non destructif peuvent être appliquées au laboratoire et in-situ pour assurer un contrôle de qualité sans endommager le matériau. Ces méthodes permettent d’évaluer l’état interne du matériau, de prendre plusieurs mesures du même échantillon et à un même emplacement et fournissent ainsi des informations plus précises [1]. Différentes méthodes non destructives sont utilisées en génie civil [2.3.4]. Les méthodes basées sur la propagation d’ondes mécaniques sont les plus répandues [5.6]. Ces méthodes sont utilisées pour suivre l’évolution du comportement des matériaux cimentaires à très jeune âge [1].

# La formation d’une structure interne d’un matériau à base de ciment est un processus très complexe. Immédiatement après le mélange des principaux constituants (ciment, eau, granulats). Des changements importants commencent déjà dans le matériau. Quelques heures après le mélange, en fonction de la composition du matériau et des conditions de durcissement, le mélange se transforme d’une suspension liquide visqueuse en une matrice solide, en suivant un processus de plusieurs étapes. Ce mécanisme est appelé hydratation, il est dû aux réactions chimiques qui ont lieu à la surface des particules de ciment. Au cours de son évolution des produits d'hydratation sont libérés et une structure est formée. Cette structure représente le squelette du produit cimentaire, elle est responsable de sa résistance intrinsèque et de sa durabilité.

# Dans ce travail, nous proposons de développer une méthode expérimentale non destructive capable de suivre la transition d’un matériau cimentaire de l’état visqueux à l’état solide. La méthode est basée sur l’analyse de l’évolution des ondes ultrasonores réfléchies par le matériau cimentaire au cours de son hydratation, en exploitant les propriétés remarquables de la résonance de l’onde dans l’épaisseur du matériau. Pour cela nous avons choisi de suivre la grandeur complexe du coefficient de réflexion plutôt que son module, qui est moins riche en informations. Notre objectif est d’étudier les corrélations entre les propriétés mécaniques du matériau et les paramètres de propagation de l’onde ultrasonore qui s’y propage, en utilisant un code de calcul élaboré sous LabVIEW. Le travail, est la suite des résultats obtenus [7. 8. 9. 10], après une série de mesure par ultrasons sur les matériaux cimentaires.

# Protocole expérimental

Le dispositif expérimental, décrit en détail dans [7] est constitué d’un récipient à faces parallèles. Sa face avant en plexiglas d’épaisseur 2cm, et sa face arrière en verre d’épaisseur 3mm. Le dispositif permet de réaliser une couche de matériau cimentaire à face parallèles d’épaisseur 1,5cm. Les matériaux étudiés sont issus d’un mélange du ciment CPJ 45, Le sable d'Oued Sous et l’eau potable d’Agadir. Le mortier a été fabriqué en utilisant des rapports massiques ; ciment/sable mc/ms=0,5 et eau/ciment    me/mc=0,65 (proportions généralement utilisées par les fabricants) et la pâte de ciment sans sable avec un rapport massique eau/ciment me/mc =0,42. Les mesures ultrasonores des ondes de compressions ont été réalisées en utilisant un seul transducteur, qui joue le rôle d’émetteur et de récepteur, sa fréquence centrale est de 500KHz. L'enregistrement des signaux réfléchis se fait toutes les 15 minutes pendant trois jours. La température est fixée à 25°C.

# Résultats et discussions

# III.1. Résonance du coefficient de réflexion

La figures 1, représente un exemple de signal réfléchit par les différentes interfaces de la structure plexiglas/matériau cimentaire/verre. Le signal est composé principalement de trois échos Sr1(t), Sr2(t) et Sr3(t), qui sont réfléchis respectivement sur les interfaces eau/plexiglas, plexiglas/échantillon et échantillon /verre.

La partie du signal qui est à l’origine de l’évolution des coefficients de réflexion expérimental est :

=                      (1)

La transformée de Fourier permet de déduire le coefficient de réflexion R, en utilisant le rapport de spectres des signaux   et   comme suit :

(2)

Où est le coefficient de réflexion de l’interface plexiglas /matériau

Fig.1 Exemple de signal réfléchit par les différentes interfaces de la structure

Le tracé du coefficient de réflexion expérimental de la couche de mortier à des instants différents de son durcissement est porté sur la figure 2. Sur la figure, nous observons le déplacement vers le haut des fréquences de résonance avec le temps. Durant ce travail, nous avons choisie de suivre le durcissement par la mesure de la fréquence de résonance correspondante à l’ordre n=5, qui est toujours détectable dans la bande passante du transducteur émetteur de l’onde ultrasonore.

Fig.2 Evolution du module du coefficient de réflexion en fonction de la fréquence et du temps

# III.2.   Fréquence de résonance

Les résultats de suivi de l’hydratation du mortier et de la pâte de ciment sans sable  , par mesure des fréquences de résonance, sont portés sur la figure 3. L’analyse de la figure montre que les deux courbes présentent un comportement semblable et que la fréquence de résonance évolue rapidement au début de l’hydratation. Ce résultat démontre que l’hydratation du mortier dépend de la pâte de ciment et que l’ajout de sable apporte une amélioration des propriétés mécaniques du mortier ce qui explique les valeurs élevées de la fréquence de résonance. Dans les quatre premières heures quand la solution est encore liquide, la progression de ces deux paramètres et très faible, donc une faible variation des propriétés élastique du matériau. Mais à partir de t=5h, et pendant 10 heures, la mesure devient difficile voir [7]. Après 20h heures d’hydratation, nous remarquons un changement de pente des deux courbes, ce changement est plus marqué pour le mortier, indiquant la fin de la phase de prise. Après la fréquence de résonance continue à augmenter dans le temps, mais lentement marquant le début de la phase de durcissement qui peut durer plusieurs jours.  Dans cette phase Les propriétés mécaniques du mortier continuent à évoluer dans le temps mais lentement.

Fig.3 Evolution de la fréquence de résonance du mortier f0 (mor) et celle de la pâte de ciment f0(cim) en fonction du temps

# III.3.   Estimation de la vitesse ultrasonore

# III.3.1. A partir des fréquences de résonance

L’expression du coefficient de réflexion théorique de la couche de matériau cimentaire voir référence [7], montre que les fréquences de résonances où se situent les minimas du coefficient de réflexion sont telles que :

(3)

Avec n est l’ordre d’apparition d’un minimum, V la vitesse de l’onde de compression et d   l’épaisseur de l’échantillon testé.

En mesurant expérimentalement la fréquence de résonance, nous pouvons déduire la vitesse de l’onde à des fréquences précises.

(4)

# III.3.2. Par inter-corrélation

La vitesse est le rapport de la distance d parcourue par l’onde sur le temps de propagation t, V=d/t. Connaissant l’épaisseur, il est possible de déterminer la vitesse V de propagation de l’onde dans le matériau, en mesurant le décalage temporel entre les échos Sr2(t) et Sr3(t), elle est exprimée par la relation suivante :

(5)

Avec : d l’épaisseur de l’échantillon et  Le décalage temporel entre les signaux Sr2(t) et Sr3(t).

Le temps de vol, peut être estimé par inter-corrélation entre le signal Sr2(t) choisi comme référence, et le signal Sr3(t) traversant le matériau deux fois (en aller- retour) [11.12]. La fonction d’inter-corrélation, que nous avons adopté mesure le degré de similitude, de forme et de position des deux signaux a pour expression[13] :

(6)

Où :

: La transformée de Fourier de Sr2(t).

: La transformée de Fourier de Sr3(t).
  Le complexe conjugué de.

La fonction d'inter-corrélation présente un maximum à t = τ, où τ correspond au décalage temporel à appliquer à Sr3(t) pour qu'il se superpose exactement à Sr2(t) (figures 4 et 5).

Fig.4. Représentation de la fonction d’inter-corrélation entre les échos Sr2(t) et Sr3(t) et son enveloppe

Fig.5. Mesure de décalage temporel τ à partir du maximum de la fonction d’inter-corrélation

- Les résultats de mesure de la vitesse en utilisant les deux approches, pour trois modes de résonance et à trois instants différents de l’hydratation du mortier, sont portés sur le tableau 1.

Tableau I
Comparaison entre la vitesse Vi mesurée par inter corrélation et la vitesse Vr mesurée à partir des fréquences de résonance

| Temps | Ordre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n=3 | n=4 | n=5 |
| f0 (KHz) t = 20h Vi (m/s) Vr (m/s) | 334.7 2844 2868 | 421.8 2844 2812 | 515.1 2844 2809 |
| f0 (KHz) t = 35h Vi (m/s) Vr (m/s) | 375.1 3200 3222 | 474.12 3200 3161 | 576 3200 3161 |
| f0 (KHz) t = 70h Vi (m/s) Vr (m/s) | 410 3491 3514 | 517.9 3491 3452 | 630 3491 3436 |

- Nous remarquons que la mesure de la vitesse à partir de la fréquence de résonance est plus précise car elle montre le caractère dispersif du milieu de propagation. Sur la figure 6 nous avons représenté l’évolution de la vitesse en fonction du temps d’hydratation du mortier, en appliquant les deux approches. Nous constatons que les deux courbes sont similaires et que la mesure de la vitesse à partir des fréquences de résonance ne présente pas de fluctuations. La même remarque est observée pour l’hydratation de la pâte de ciment sans sable (figure 7), mais la vitesse dans ce cas est plus faible, indiquant que les propriétés mécaniques ; de point de vue résistance est faible. Nous notons aussi que le comportement de la vitesse avant et après la phase de prise est similaire à celle trouvée par d'autres auteurs [14.15]. Nous pouvons donc déduire le temps de début et de fin de prise du mortier [5h, 20h], en utilisant l’intersection des asymptotes [15.16],ou bien en cherchant des points d’inflexion sur la courbe  (figure 8). Nous pouvons utiliser cette méthode aussi bien pour la vitesse, que pour la fréquence résonance.

Fig.6. Evolution de la vitesse Vi comparée à la vitesse Vr en fonction du temps d’hydratation du mortier

Fig.7. Evolution de la vitesse Vi comparée à la vitesse Vr en fonction du temps d’hydratation de la pâte de ciment

Fig.8. Evolution de la vitesse Vr dans la pâte de ciment comparée à la vitesse Vr dans le mortier en fonction du temps

# Conclusion

Dans un premier temps, ce travail a été mené pour étudier la relation entre la fréquence de résonance et la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans un matériau à matrice cimentaire. Dans un deuxième temps, la vitesse est mesurée par inter-corrélation des signaux réfléchis par les deux interfaces de la structure cimentaire. Les corrélations entre les vitesses mesurées montrent que la mesure de la vitesse à partir des fréquences de résonance est plus précise. Cette mesure permet de suivre l’évolution des propriétés mécaniques du matériau cimentaire et de localiser en particulier la phase de prise.

- Références

- Naji, S. La caractérisation des propriétés physiques et mécaniques des matériaux cimentaires à l'aide des ondes de cisaillement. Thèse de doctorat. Sherbrooke (Québec) Canada (2016)

- Bungey, J. H., Millard, S. G., & Grantham, M. Testing of concrete in structures (p. 49). New York, NY, USA:: Blackie Academic & Professional. (1996)

- V.M. Malhotra and N.J. Carino, editors. Handbook on non-destructive testing of concrete. CRC Press LLC. (1991)

- D. Breysse and O. Abraham. Méthodologie d’évaluation non destructive de l’état d’altération des ouvrages en bétons. Presse de l’Ecole Pationale des Ponts et Chaussées. (2005)

- Robeyst, N., Gruyaert, E., Grosse, C. U., & De Belie, N. Monitoring the setting of concrete containing blast-furnace slag by measuring the ultrasonic p-wave velocity. Cement and Concrete research, 38(10), (2008) 1169-1176.

- Trtnik, G., Kavčič, F., & Turk, G. Prediction of concrete strength using ultrasonic pulse velocity and artificial neural networks. Ultrasonics, 49(1), (2009) 53-60.

- Hassan Bita, Bouazza Faiz, Ali Moudden, Hicham Lotfi, EL Houssaine Ouacha, Hicham Banouni. Ultrasound monitoring of a mortar hydration using Argand Diagram: The effect of sand grain size and temperature. Construction and Building Materials, vol. 155, (2017) p. 1003-1012.

- H Bita, B Faiz, A Moudden, H Lotfi, EL H Ouacha, Ultrasonic nondestructive characterization of mortars by the width of the resonances. Materials Science and Engineering,Vol. 186, No. 1, (2017) p. 012027.

- Hassan Bita, Bouazza Faiz, Ali Moudden, Hicham Lotfi, EL Houssaine Ouacha, Mustapha Boutaib « Evaluation of ultrasonic attenuation in mortars structures using the Argand Diagram ».International Journal of Materials Engineering . Vol.6, No.3, (2016), pp. 77-84

- Hassan bita, Ali Moudden, Bouazza Faiz, Hicham Lotfi.” Non Destructive Characterization of Mortars by the Frequency Offset Method” .Journal of Civil Engineering Research, Vol. 5 No. 6, (2015),pp. 136-143

- PLOIX, Marie-Aude. Étude de l’atténuation des ondes ultrasonores. Application au contrôle non destructif des soudures en acier inoxydable austénitique. Thèse de doctorat. INSA de Lyon (France). (2006)

- DUBUGET M., Evaluation Non Destructive des Matériaux par Ultrasons : Caractérisation de l'Etat Initial et Suivi Sous Charge des Propriétés d'Elasticité Linéaire et Non Linéaire d'Alliages d'Aluminium, Thèse de Doctorat. Lyon : INSA Lyon, 194 p. (1996)

- MOUCHTACHI A., Evaluation Non Destructive par Ultrasons des Propriétés d'Elasticité des Matériaux Anisotropes : Mesure de Vitesses et Résolution du Problème Inverse, Thèse de Doctorat. Lyon : INSA Lyon, 181 p. (1996)

- Lootens, D. Ciments et suspensions concentrées modèles. Écoulement, encombrement et floculation (Doctoral dissertation, Université Pierre et Marie Curie-Paris VI). (2004)

- Lee, H. K., Lee, K. M., Kim, Y. H., Yim, H., & Bae, D. B. Ultrasonic in-situ monitoring of setting process of high-performance concrete. Cement and Concrete Research, 34(4), (2004), p: 631-640.

- Trtnik, G., Turk, G., Kavčič, F., & Bosiljkov, V. B. Possibilities of using the ultrasonic wave transmission method to estimate initial setting time of cement paste. Cement and Concrete Research, 38(11), (2008), p: 1336-1342.