Vibrational study by IR and Raman of ZnNH4P3O9

El Mehdi Majdia), Youssef Naimia), Mohammed Moutaabbida) et Said Belaaouada)

a) Laboratoire de Chimie  Physique des Matériaux, Faculté des Sciences Ben M’sik, Casablanca, Université Hassan II de Casablanca, Maroc.

Email : majdielmehdismc@gmail.com

Summary : Chemical preparation, IR and Raman studies are given for the cyclotriphosphate ZnNH4P3O9. ZnNH4P3O9, isotypic to MnNH4P3O9, is monoclinic Pmcn with the following unit-cell dimensions : a = 7.45(4)Å, b = 14.43(3)Å, 
c = 10.04(1)Å, β = 121.00(3)° and Z = 4. ZnNH4P3O9 is stable, in the conditions of temperature and pressure of our laboratory, until 450°C.

Key words : Chemical preparation, IR, Raman, study.

# INTRODUCTION

# Il s’agit d’une étude systématique et fondamentale des cyclotriphosphates de type bénitoïte MIINH4P3O9 (MII = Zn, Ca, Co, Cd, Mg, Mn) [ref]. Dans ce travail on s’intéresse à l’étude vibrationnelle du cyclotriphosphate ZnNH4P3O9 par spectrométries d’absorption IR et diffusion Raman.

# Partie Expérimentale

MIINH4P3O9 (M = Mn, Co et Cd) sont synthétisés par la méthode de réaction à l'état solide. Des quantités stœchiométriques de (NH4)2HPO4, ZnCO3 pour ces compositions sont finement broyées dans un mortier d'agate pendant quelques minutes  pour obtenir un mélange homogène. Les échantillons de poudre sont portés à 300°C dans un creuset en porcelaine. Puis entre 300°C et 
350 °C en montée linéaire de température  pendant 24 heures avec une vitesse de chauffage de 5°C/h.

(NH4)2HPO4 + ZnCO3 ZnNH4P3O9 +5NH3+CO2+4H2O

II.1. Données cristallographiques de ZnNH4P3O9

système : symétrie monoclynique.

groupe d’espace les extinctions limitées aux plans suivants :

hkl : pour k ≠ 2n

o o l : pour l ≠ 2n (possible)

conduisent aux group d’espace : Pbp2/b

Les paramètres de maille sont les suivants :

a =7,450 (1)Å, b=14,40(2)Å, c=10,04(1)Å,  =121,00(1)° et Z = 4

# résultats et discussion

Le cyclotriphosphate de zinc ZnNH4P3O9 est isotype de MnNH4P3O9 le cycle P3O9 possède aussi la 2efo symétrie Cs. Le spectre IR de ZnNH4P3O9 à été 2eforma sur des pastilles de KRS5 et en utilisant le nujol comme milieu 2eformatio. Il présente :

Dans le domaine 4000-3000 cm-1, caractéristique des vibrations NH, une bande de forte intensité à 3343 cm-1 et deux épaulements a 3578 cm-1 et a 3178 cm-1.

Dans la 2eform 1700-1600 cm-1, 2eform aux bandes de 2eformation d’ammoniac, deux bandes d’intensité moyenne situées respectivement, à 1655 cm-1 et à 1602 cm-1. La figure 1 représente le spectre d’absorption IR de ZnNH4P3O9 et la figure 2 représente le spectre de diffusion Raman de ZnNH4P3O9.

Figure 1 : Spectre d’absorption IR de ZnNH4P3O9

Figure 2 : Spectre de diffusion Raman de ZnNH4P3O9

Dans la zone 1400-650 cm-1 correspondant aux vibrations de valence du cycle P3O93- et éventuellement de l’interaction eau-cycle et des librations H2O, huit bandes sont observées :

Cinq bandes de forte intensité, dont une est dédoublée, à 1302 cm-1,1237 cm-1, 1102 cm-1

,1002 cm-1 et (770,744) cm-1

Une bande d’intensité moyenne à 1155 cm-1

Une bande de faible intensité à 664 cm-1

Une bande de très faible intensité à 861 cm-1

Dans l’intervalle spectral 650-450 cm-1, caractérisant les vibrations des atomes d’oxygénes extérieurs au cycle P3O93- [OPO-+ OPO-], trois bandes sont observées à 620 
cm-1,509 cm-1 et 462 cm-1

Le spectre IR enregistré de ZnNH4P3O9 est voisin de celui donné par J.C.Grenier et al. [ref], néanmoins quelques différences existent :

- Dans le domaine des vibrations de valence du cyclo P3O93-, la bande as POP, de faible intensité, située à 861 cm-1 ne se trouve pas dans le spectre IR de J.C.Grenier et al. [ref] .

Tableau 1 : Fréquences IR et Raman observées pour ZnNH4P3O9 et celles calculées

pour un cycle P3O9

| IR obs (cm-1) | Raman obs (cm-1) | cal (cm-1) [ref] | Mouvement |
| --- | --- | --- | --- |
| 1290 | 1292 | 1299 | vas (PO2) |
| 1255 | 1262 | 1288 | vas (PO2) |
|  | 1248 | 1288 | vas(PO2) va(POP) |
|  |  | 1200 | va(POP) va(PO2) |
| 1194 | 1208 | 1188 | va(POP) va(PO2) |
| 1155 | 1167 | 1155 | vas(PO2) |
|  | 1093 | 1099 | vs(PO2) vs(POP) |
| 1095 | 1081 | 1095 | vas(PO2) vs(POP) |
| 1008 | 1048 | 1032 | vas(POP) |
|  | 1005 |  |  |
| 827 |  |  |  |
| 740 | 777 | 794 | vs(POP) vs(PO2) |
|  |  | 792 | vs(POP) vs (PO2) |
| 640 | 644 | 698 | vs (POP) vs (PO2) |
| 560 | 553 | 563 | vs (POP) vs (PO2) |
| 531 | 497 | 513 | vs (POP) vs (PO2) |
| 464 |  | 447 | vas(PO2) |

CONCLUSION

Dans le présent travail, nous avons préparé  le cyclotriphosphate  ZnNH4P3O9, type bénitoîte, par voie solide. L’interprétation des specters d’absorption IR et de diffusion Raman a été donnée. Les fréquences IR observées  pour ZnNH4P3O9 avec celles calculées pour un cycle P3O9 sont voisines et en bon accord.

- Références

Bowman, M., Debray, S. K., and Peterson, L. L. 1993. Reasoning about naming systems. .

- Ding, W. and Marchionini, G. 1997 A Study on Video Browsing Strategies. Technical Report. University of Maryland at College Park.

- Fröhlich, B. and Plate, J. 2000. The cubic mouse: a new device for three-dimensional input. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems

- Tavel, P. 2007 Modeling and Simulation Design. AK Peters Ltd.

- Sannella, M. J. 1994 Constraint Satisfaction and Debugging for Interactive User Interfaces. Doctoral Thesis. UMI Order Number: UMI Order No. GAX95-09398., University of Washington.

- Forman, G. 2003. An extensive empirical study of feature selection metrics for text classification. J. Mach. Learn. Res. 3 (Mar. 2003), 1289-1305.

- Brown, L. D., Hua, H., and Gao, C. 2003. A widget framework for augmented interaction in SCAPE.

- Y.T. Yu, M.F. Lau, "A comparison of MC/DC, MUMCUT and several other coverage criteria for logical decisions", Journal of Systems and Software, 2005, in press.

- Spector, A. Z. 1989. Achieving application requirements. In Distributed Systems, S. Mullende